SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

# M-20.01.08.

# ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU POWŁOKAMI

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	476

2. MATERIAŁY	476

3. SPRZĘT	477

4. TRANSPORT	477

5. WYKONANIE ROBÓT	477

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	478

7. OBMIAR ROBÓT	477

8. ODBIÓR ROBÓT	477

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	477

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	479

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powierzchniowych zabezpieczeń antykorozyjnych elementów betonowych na drogowych obiektach inżynierskich.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych administrowanych przez  ZDP w Miechowie, dla zadania:

Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola – Działoszyce, od km 0+000 do km 18+956, na dł. 18,956km.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu elementów budowanych obiektów mostowych i obejmują:

oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonu pod zabezpieczenie antykorozyjne,

powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne materiałem powłokowym

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST M.00.00.00

"Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały powłokowe - ochronne.

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego betonu

będzie preparat (materiał powłokowy ochronny).

2.1.1. Materiały typu malarskiego – elastyczne przenoszące zarysowania do 0,3 mm

Należy zastosować powłokę malarską (np. akrylową), jedno lub wielowarstwową. Dla powłok wielowarstwowych pierwsza warstwa pełni rolę warstwy gruntującej:

Wymagania dla elastycznej powłoki malarskiej przenoszącej zarysowania:

| L.p. | Właściwości | Jednostka | Wymagania | Badania wg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość na odrywanie (przyczepność powłoki do podłoża) | MPa | Rśr = 1,0 Rmin = 0,6 | PN-B-01814:1992 |
| 2 | Nasiąkliwość | % |  2% | Procedura IBDiM PO-4 |
| 3 | Grubość warstwy powietrza, której opór dyfuzyjny jest równoważny oporowi dyfuzyjnemu powłoki dla pary wodnej | m | SDH2O  4 | Procedura ITB LO-2 |
| 4 | Grubość warstwy powietrza, której opór dyfuzyjny jest równoważny oporowi dyfuzyjnemu powłoki dla dwutlenku węgla | m | SDCO2  50 | Procedura ITB LO-6 |
| 5 | Stan powłoki po 150 cyklach zamarzania i odmrażania w wodzie i soli | - | powłoka bez zmian | Procedura IBDiM PO-2 |
| 6 | Wytrzymałość na odrywanie po badaniu mrozoodporności | MPa | Rśr = 0,8 | PN-B-01814:1992 |
| 7 | Wodoprzepuszczalność | - | W8 | PN-B-06250:1988 |
| 8 | Odporność na powstawanie rys | - | odporność na wystąpienie rys podłoża do 0,3 mm | Procedura ITB nr 211 |
| 9 | Odporność na chlorki | % |  0,1 | Procedura IBDiM |

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania powierzchniowego zabezpieczenia betonu powinien mieć do

dyspozycji następujący sprzęt:

- sprzęt ręczny - pędzle wałki malarskie

- pistolety natryskowe ze sprężarkami

Sprzęt do oczyszczenia powierzchni betonu oraz do układania powłok ochronnych winien być zgodny

z technologią nanoszenia określoną przez Wytwórcę materiału oraz zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w pojemnikach zabezpieczonych przed

uszkodzeniem i wylaniem zgodnie z wymaganiami Producenta. Transport i przechowywanie materiałów

muszą zapewniać zachowanie przez preparat wymaganych właściwości.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia betonu wykonywane

być może tylko przez Wykonawcą zaopatrzonego w odpowiednie wyposażenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania powłok ochronnych betonu

5.2. Zakres wykonywanych robót

Zakres robót obejmuje:

- oczyszczenie ochranianej powierzchni poprzez przedmuchanie sprężonym powietrzem,

- wypełnienie większych ubytków poprzez szpachlowanie i wyrównanie powierzchni.

- nanoszenie poszczególnych warstw preparatu zabezpieczającego,

5.3. Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być trwałe i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia olejami i tłuszczami. Stary beton

należy oczyścić .Zagłębienia i małe uszkodzenia należy zaszpachlować, a większe ubytki o głębokości powyżej 10 mm powinny zostać zreperowane przy użyciu zapraw epoksydowych niskokurczliwych.

Wilgotność podłoża powinna być zgodna z wymaganiami Producenta.

5.8. Przygotowanie materiału

Materiał dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. Przed użyciem należy dokładnie wymieszać.

W przypadku, gdy nanoszenie odbywać się będzie pędzlem lub wałkiem można dodać rozpuszczalnik określony przez Producenta materiału.

Żadne inne środki nie są dozwolone.

Przy przygotowaniu materiału należy przestrzegać Instrukcji Producenta.

Przygotowanie preparatu (mieszanie) wykonać bezpośrednio przed jego nanoszeniem. Należy zwrócić

uwagę czy okresy gwarancji nie zostały przekroczone i czy preparat posiada odpowiednie atesty.

5.9. Metody nanoszenia

- malowanie pędzlem,

- nanoszenie wałkiem,

- nanoszenie szpachlą.

Sposób nanoszenia należy dostosować do zastosowanego materiału. Wszystkie czynności związane

z nanoszeniem materiału do powierzchniowego zabezpieczenia wykonać zgodnie z Instrukcją Producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

6.1. Kontrola robót obejmuje:

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta i kontroli dopuszczalnego

okresu magazynowania,

- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni przeznaczonej do pokrywania powłoką

ochronną. (zgodnych z wymaganiami Producenta materiału powłokowego),

- wizualną ocenę wykonanego pokrycia.

Ocenia się jednorodność wykonania i stwierdza brak pęcherzy lub odspojeń względnie uszkodzeń;

- oznaczenie rzeczywistej grubości powłok.

- sprawdzenie wytrzymałości na odrywanie.

Określenie wytrzymałości na odrywanie wykonuje się za pomocą przyrządu do oznaczania wytrzymałości

na odrywanie w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru - 1 oznaczenie na 25 m2.

Wytrzymałość na odrywanie musi być zgodna z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni betonowej zabezpieczonej antykorozyjnie preparatem antykorozyjnym

zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

Odbiorowi podlega:

a) materiał do powlekania,

b) przygotowana do malowania powierzchnia,

c) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie:

- stwierdzenia zgodności z Dokumentacją Projektową,

- oceny wizualnej,

- pomiaru grubości,

- pomiaru wytrzymałości na oderwanie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

Cena wykonania robót obejmuje:

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót,

- oczyszczenie podłoża,

- przygotowanie powierzchni betonu do powierzchniowego zabezpieczenia,

- przygotowanie materiałów przeznaczonych do powierzchniowego zabezpieczenia betonu,

- montaż i demontaż ewentualnych rusztowań roboczych,

- oczyszczenie i przygotowanie podłoża,

- impregnowanie podłoża,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych,

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji,

- czynności i dokumenty odbiorowe.

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.

Klasyfikacje i określenie środowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.

Ogólne zasady ochrony.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.

Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.

Metoda badań przyczepności powłok ochronnych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)