D – 04.05.01

WARSTWA MROZOOCHRONNA

Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM (CBGM)

|  | 1 |
| --- | --- |

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP	3

1.1. PRZEDMIOT SST	3

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST	3

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST	3

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE	3

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓTE	3

2. MATERIAŁY	3

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW	3

2.2. WYMAGANIA WOBEC KRUSZYWA	4

2.3. WYMAGANIA WOBEC CEMENTU	5

2.4. WYMAGANIA WOBEC WODY ZAROBOWEJ	5

2.5. DODATKI ULEPSZAJĄCE	6

2.6. WYMAGANIA WOBEC MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM DO WARSTWY MROZOOCHRONNEJ	6

3. SPRZĘT	10

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU	10

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT	10

4. TRANSPORT	10

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU	10

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW	10

5. WYKONANIE ROBÓT	11

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT	11

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT	11

5.3. OPRACOWANIE RECEPTY LABORATORYJNEJ	11

5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	11

5.5. STABILIZACJA METODĄ MIESZANIA NA MIEJSCU	11

5.6. STABILIZACJA METODĄ MIESZANIA W MIESZARKACH STACJONARNYCH	11

5.7. GRUBOŚĆ WARSTWY	12

5.8. ZAGĘSZCZANIE	12

5.9. SPOINY ROBOCZE	12

5.10. PIELĘGNACJA WARSTWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM	12

5.11. ODCINEK PRÓBNY	13

5.12. UTRZYMANIE WARSTWY Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM	13

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	13

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT	13

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT	13

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT	14

6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH WARSTWY Z MIESZANKII ZWIĄZANEJ CEMENTEM ..15

6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI WARSTWY Z MIESZNKI ZWIĄZANEJ

CEMENTEM	16

7. OBMIAR ROBÓT	16

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT	16

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA	16

8. ODBIÓR ROBÓT	16

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	16

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI	16

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ	17

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	17

10.1. NORMY	17

10.2. INNE DOKUMENTY	18

2

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy  z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cementem) w trakcie robót związanych realizacja inwestycji pn.:

## Zad. 3 Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1198K i 1199K - zmiana organizacji ruchu poprzez korektę wlotu skrzyżowania drogi powiatowej nr 1199K z drogą powiatową nr 1198K w m. Wierzbica

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykona-niem wg PN-EN 14277-1 i WT-5 2010 oraz norm związanych zgodnie z zakresem podanym w Doku-mentacji Projektowej:

- warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cementem) tj. o klasie wytrzymałości Rc=2,5MPa grubości 20cm

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka związana hydraulicznie - mieszanka, w której następuje wiązanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

1.4.2. Mieszanka związana cementem (CBGM) - mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszaną w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki.

1.4.3. Warstwa mrozoochronna- warstwa zapewniająca ochronę konstrukcji nawierzchni drogowej przed skutkami oddziaływania mrozu,

1.4.4. Podłoże ulepszone z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierająca kruszywo naturalne i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca umożliwienie ruchu technologicznego i wła-ściwego wykonania nawierzchni. Do warstwy podłoża ulepszonego zaliczamy także warstwę mrozo-ochronną, odcinającą, i wzmacniającą, które powinny spełniać dodatkowe wymagania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Materiały użyte do wykonania końcowego wyrobu objętych przedmiotową SST i końcowy wyrób po-winny spełniać wymagania dla systemu 2+ (system oceny zgodności wyrobu budowlanego) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgod-ności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikacyjne jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE.

2.2. Wymagania wobec kruszywa

Do warstwy z mieszanki związanej cementem stosować należy kruszywa naturalne lub sztuczne, zgodne z normą PN-EN 13242, spełniające wymagania podane w tablicy 1.

Kruszywo można uznać za przydatne do wykonania warstwy konstrukcyjnej wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek będzie zgodna z zgodne z wymaganiami określonymi w tablicy 3.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek związanych cementem do warstwy mrozoo-chronnej.

|  |  |  | Wymagania wobec kruszywa do mieszanek | Odniesienie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | związanych w odniesieniu do zastosowania |  |  |
|  |  | Właściwości |  | do tablicy |  |
|  |  |  | do: |  |  |
|  | Rozdział / punkt w normie PN-EN 13242 |  |  | w PN-EN |  |
|  |  |  | Warstwy mrozoochronnej | 13242 |  |
|  |  |  | 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 |  |  |
|  | 4.1 | Zestaw sit ♯ | (zestaw podstawowy plus zestaw 1) | Tabl. 1 |  |
|  |  |  | (wszystkie frakcje dozwolone) |  |  |
|  |  |  | wszystkie frakcje dozwolone |  |  |
|  |  |  | GC80/20 |  |  |
|  | 4.3.1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1 | GF80 | Tabl. 2 |  |
|  |  |  | GA75 |  |  |
|  |  | Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kru- |  |  |  |
|  | 4.3.2 | szywa grubego na sitach pośrednich wg PN- | GTCNR | Tabl. 3 |  |
|  |  | EN 933-1 |  |  |  |
|  |  | Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa | GTFNR |  |  |
|  | 4.3.3 | drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg |  | Tabl. 4 |  |
|  |  |  | GTANR |  |  |
|  |  | PN-EN 933-1 |  |  |  |
|  |  | Kształt kruszywa grubego: |  |  |  |
|  |  | a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości |  |  |  |
|  | 4.4 | wg PN-EN 933-3*) | FIDeklarowana | Tabl. 5 |  |
|  |  | lub | SIDeklarowana |  |  |
|  |  |  |  | Tabl. 6 |  |
|  |  | b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu |  |  |  |
|  |  | wg PN-EN 933-4*) |  |  |  |
|  |  | Kategorie procentowych zawartości ziaren o |  |  |  |
|  | 4.5 | powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz | CNR | Tabl. 7 |  |
|  |  | ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie |  |  |  |
|  |  | gruby wg PN-EN 933-5 |  |  |  |
|  |  | Zawartość pyłów **) wg PN-EN 933-1 |  |  |  |
|  | 4.6 | a) w kruszywie grubym | fDeklarowana | Tabl. 8 |  |
|  |  | b) w kruszywie drobnym | fDeklarowana |  |  |
|  | 4.7 | Jakość pyłów | brak wymagań | - |  |
|  |  | Odporność na rozdrabnianie kruszywa gru- |  |  |  |
|  | 5.2 | bego wg PN-EN 1097-2 , kategoria nie wyż- | LA60 | Tabl. 9 |  |
|  |  | sza niż |  |  |  |
|  | 5.3 | Odporność na ścieranie kruszywa grubego | MDENR | Tabl. 11 |  |
|  |  | wg PN-EN 1097-1 |  |  |  |
|  | 5.4 | Gęstość wg PN-EN 1097-6 rozdział 7, 8 albo | Deklarowana | - |  |
|  |  | 9 |  |  |  |
|  | 5.5 | Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 | Deklarowana | - |  |
|  |  | albo 9 (w zależności od frakcji) |  |  |  |
|  | 6.2 | Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN | Kruszywo kamienne: AS0,2 | Tabl. 12 |  |
|  |  | 1744-1 | Żużel kawałkowy wielkopiecowy: AS0,1 |  |  |
|  | 6.3 | Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 | Kruszywo kamienne: SNR | Tabl. 13 |  |
|  |  |  | Żużel kawałkowy wielkopiecowy S2 |  |  |
|  |  | Składniki wpływające na szybkość wiązania i |  |  |  |
|  | 6.4.1 | twardnienia mieszanek związanych hydrau- | Deklarowana | - |  |
|  |  | licznie |  |  |  |
|  | 6.4.2.1 | Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN- | V5 | Tabl. 14 |  |
|  |  | EN 1744-1:1998, rozdział 19.3 |  |  |  |
|  |  | Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopieco- |  |  |  |
|  | 6.4.2.2 | wym wawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998, | Brak rozpadu | - |  |
|  |  | p. 19.1 |  |  |  |
|  | 6.4.2.3 | Rozpad żelazowy w żużlu wielkopiecowym | Brak rozpadu | - |  |
|  |  | wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 |  |  |  |
|  | 6.4.3 | Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN | Brak substancji szkodliwych w stosunku do |  |  |
|  |  | 1744-3 | środowiska wg odrębnych przepisów |  |  |
|  | 6.4.4 | Zanieczyszczenia | Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło |  |  |
|  |  |  | i plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy |  |  |
|  | 7.2 | Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, | SBLA |  |  |
|  |  | wg PN-EN 1097-2 |  |  |  |
|  |  | Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7 |  |  |  |
|  | 7.3.2 | (jeśli kruszywo nie spełnia wymagania WA242, | WA242 | Tabl. 16 |  |
|  |  | to należy badać jego mrozoodporność wg pkt. |  |  |  |
|  |  | 7.3.3 tablicy 1) |  |  |  |

|  | Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg | - skały magmowe i przeobrażone: F4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PN-EN 1367-1 (badanie wykonywane tylko |  |  |
| 7.3.3 |  | - skały osadowe: F10 | Tabl. 18 |
|  | jeśli nasiąkliwość kruszywa przekracza |  |  |
|  |  | - kruszywo z recyklingu: F10 (F25***) |  |
|  | WA242) |  |  |
| Załącz- | Skład mineralogiczny | Deklarowany |  |
| nik C |  |  |  |
| Załącz- |  | Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrekty- |  |
|  |  | wie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuję w źródłach |  |
| nik C, |  |  |  |
|  |  | kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do |  |
| podroz- | Istotne cechy środowiskowe |  |  |
|  |  | kruszyw sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość |  |
| dział |  |  |  |
|  |  | substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości dopusz- |  |
| C.3.4 |  |  |  |
|  |  | czalnych wg odrębnych przepisów |  |

*) Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości

**) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg pkt. 1.2.3.1 WT-5.

***) Pod warunkie, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.3. Wymagania wobec cementu

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1, portlandzki z dodatkami wg PN-EN-

197-1 lub hutniczy wg PN-EN-197-1.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1

| Lp. | Właściwości | Klasa cementu |
| --- | --- | --- |
|  |  | 32,5 |
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: |  |
|  | - cement portlandzki bez dodatków | 16 |
|  | - cement hutniczy | 16 |
|  | - cement portlandzki z dodatkami | 16 |
| 2 | Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: | 32,5 |
| 3 | Czas wiązania: |  |
|  | - początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. | 60 |
|  | - koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h | 12 |
| 4 | Stałość objętości, mm, nie więcej niż | 10 |

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 197-1.

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.

- przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go sto-sować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.

2.4. Wymagania wobec wody zarobowej

Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008.

Woda stosowana do mieszanki związanej cementem przeznaczonej na warstwę ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek z CBGM wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do CBGM.

2.5. Dodatki ulepszające

Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2.

Jeśli w mieszance mają być stosowane środki przyśpieszające lub opóźniające wiązanie, należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki.

2.6. Wymagania wobec mieszanki związanej cementem do warstwy

Do projektowania mieszanek przeznaczonych na warstwę należy stosować wyłącznie materiały spełniające wymagania podane w pkt od 2.2 do 2.6 niniejszej SST.

2.6.1.	Projektowanie mieszanek związanych cementem

Procedura projektowa powinna być oparta na próbkach laboratoryjnych i/lub na polowych przeprowa-dzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach jak te, które będą zastosowane do wykonania warstwy mrozoodpornej z mieszanki związanej cementem.

Skład mieszanek należy projektować ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek zagęszcza-nych metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1. Klasy wytrzymałości przyj-muje się wg tablicy 3. Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymałości podanej w tablicy 3.

Tablica 3. Klasy wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1

| Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wytrzymałość charakterystyczna Rc |  | Klasa wytrzymałości |
| Próbki walcowe | Próbki walcowe |  |
| H/D*=2,0 | H/D*=1,0** |  |
| 0,4 | 0,5 | C0,4/0,5 |
| 1,5 | 2,0 | C1,5/2,0 |

*H/D=stosunek wysokości do średnicy próbki

**H/D=0,8 do 1,21

Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Należy określić procentowy udział składników w stosunku do cał-kowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję należy określić laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doświadczeń z mieszankami wykonywanymi z tych samych składników i w tych samych warunkach, spełniające wymagania niniejszych SST.

2.6.2.	Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1. Do analizy stosuje się zestaw sit podstawowy +1, składający się z następujących sit o oczkach kwa-dratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0.

Krzywa uziarnienia mieszanki musi zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionych na rys. 1 ÷ 5, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki.

Rys. 1. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/31,5

Rys. 2. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/22,4

Rys. 3. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/16

Rys. 4. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/11,2

Rys. 5. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/8

2.6.3.	Zawartość spoiwa

Zawartość spoiwa w mieszance nie może być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalna zawartość spoiwa w mieszance wg PN-EN 14227-1

| Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm | Minimalna zawartość spoiwa, % m/m |
| --- | --- |
| > 8,0 do 31,5 | 3 |
| 2,0 do 8,0 | 4 |
| < 2,0 | 5 |

2.6.4.	Zawartość wody

Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody

Proctora i doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników.

Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2.

2.6.5.	Warunki przygotowania i pielęgnacji próbek

Próbki walcowe, zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50.

Próbki należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysy-chaniem (w komorze o wilgotności powyżej 95%-100% lub w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym zanurzeniu w wodzie.

2.6.6.	Badanie wytrzymałości na ściskanie

Badanie wytrzymałości na ściskanie należy przeprowadzać na próbkach walcowych przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41.

Próbki powinny być pielęgnowane zgodnie z pkt 2.6.5.

Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy  zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie wytrzymałości na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 dniach pielęgnacji musi być zgodna z podanymi wartościami w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy mrozoochronnej

| Właściwość | Warstwa mrozoochronna/ ulepszone podłoże |  |
| --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na ściskanie – klasa wytrzymałości Rc | Klasa C0,4/0,5 | Klasa C1,5/2,0 |
|  | (nie więcej niż | (nie więcej niż |
| wg tablicy 3 niniejszej OST |  |  |
|  | 2 MPa) | 4 MPa) |

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy z mieszanki związanej cementem musi wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

  - mieszarek stacjonarnych,

  - układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki,

  - walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,

  - zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do za-gęszczania w miejscach trudno dostępnych.

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

|  | 9 |
| --- | --- |

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.

Mieszankę kruszywowo-spoiwową można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób za-bezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgo-ceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Warstwa  z mieszanki związanej cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5ºC w czasie najbliższych 7 dni.

5.3. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań konkretnych materiałów, oraz opracowania recepty i przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Recepta powinna zawierać ilości poszczególnych składników, wytrzymałość na ściskanie, wskaźnik mrozoodporności.

5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” lub SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania warstwy z mieszanki związanej cementem powinny być wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytycze-nia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana w pro-wadnicach, to po wytyczeniu warstwy związanej cementem należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy według dokumentacji projek-towej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy.

5.5. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu

Stabilizacja metodą mieszania na miejscu jest zabroniona.

5.6. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowe-go dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu cią-głego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki spo-sób, aby zapewnić jednorodność mieszanki.

|  | 10 |
| --- | --- |

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej war-tości.

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą.

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Gru-bość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków po-dłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać pro-wadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można od-stąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgo-dy Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.

5.7. Grubość warstwy

Orientacyjna grubość poszczególnych warstw z mieszanki związanej cementem nie powinna przekra-czać:

- 15 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jeżeli projektowana grubość warstwy z mieszanki związanej cementem jest większa od maksymalnej, to stabilizację należy wykonywać w dwóch warstwach.

5.8. Zagęszczanie

Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. W miejscach trudno dostępnych należy używać zagęszczarki płytowe.

Zagęszczanie warstwy z mieszanki związanej cementem o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położo-nej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i SST.

Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne za-gęszczenie.

Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem 2 godzin od chwili dodania wody do mie-szanki.

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłuż-nych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

- miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości.

Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez pro-wadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwil-żeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczę-ciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej po-winny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny po-przecznej.

5.10.	Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:

- skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżynie-ra,

- c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

- d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na za-kład o szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

- e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wil-

gotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielę-gnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera.

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po warstwie mrozoochronnej w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.

5.11.	Odcinek próbny

Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna za konieczne, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót,

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania jest właściwy,

- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej-grubości warstwy po zagęszczeniu,

- określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęsz-czenia warstwy.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane do wykonywania warstwy z mieszanki związanej cementem.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy z mieszanki związanej cementem po zaakcep-towaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.

5.12.	Utrzymanie warstwy z mieszanki związanej cementem

Warstwa z mieszanki związanej cementem po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, po-winny być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżynie-ra, gotową warstwę  do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy z mieszanki związanej cementem obciąża Wykonawcę robót.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw warstwy z mieszanki związanej cementem uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady desz-czu i śniegu oraz mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie inten-sywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia warstwy z mieszanki związanej ce-mentem.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą na-wierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić badania stosowanych materiałów

(zgodnie z pkt. 2), niezbędnych do opracowania projektu składu mieszanki. Produkcja może być roz-poczęta po uzyskaniu od Inspektora Nadzoru akceptacji materiałów i proponowanego składu mie-szanki (zatwierdzeniu recepty laboratoryjnej).

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1.	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania warstwy z mieszanki związanej cementem podano w tablicy 7.

Tablica 7. Częstotliwość badań i pomiarów

| Lp. | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Maksymalna powierzch- |
|  |  | Minimalna liczba ba- | nia warstwy mrozoo- |
|  |  | dań na dziennej dział- | chronnej przypadająca |
|  |  | ce roboczej | na jedno badanie |
| 1 | Uziarnienie mieszanki kruszywa | 2 | 600 m2 |
| 2 | Wilgotność mieszanki kruszywa ze spoiwem |  |  |
| 3 | Zagęszczenie warstwy |  |  |
| 4 | Grubość warstwy z mieszanki związanej cementem | 3 | 400 m2 |
| 5 | Wytrzymałość na ściskanie |  | 400 m2 |
|  | 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem | 6 próbek |  |
| 6 | Mrozoodporność 3) | przy projektowaniu i w | przypadkach wątpliwych |
|  | Badanie spoiwa: |  |  |
| 7 | cementu, | przy projektowaniu składu mieszanki i przy każ- |  |
| 8 | wapna, | dej zmianie |  |
| 9 | popiołów lotnych, |  |  |
| 10 | żużla granulowanego |  |  |
| 11 | Badanie wody | dla każdego wątpliwego źródła |  |
|  |  | dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju |  |
| 12 | Badanie właściwości kruszywa | kruszywa |  |

6.3.2.	Uziarnienie kruszywa

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziar-nienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących po-szczególnych rodzajów materiałów i warstwy ulepszonego podłoża .

6.3.3.	Wilgotność mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie skła-du tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości.

6.3.4.	Zagęszczenie warstwy

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

Przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0, wyznaczonego wg PN-S-02205 Załącznik B, rów-nego stosunkowi modułów zagęszczenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 o wartości tego stosunku ≤ 2,2 dla wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,0. ( przy minimalnej wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 80 MPa).

6.3.5.	Grubość warstwy z mieszanki związanej cementem

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż  1 cm.

6.3.6.	Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji żużlem

granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych materiałów i warstwy ulepszonego podłoża

|  | 6.3.7. | Badanie spoiwa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dla każdej dostawy cementu, wapna, popiołów lotnych, żużla granulowanego, Wykonawca |  |  |  |
|  | powinien określić właściwości podane w SST dotyczących poszczególnych rodzajów materia- |  |  |  |
|  | łów i warstwy ulepszonego podłoża |  |  |  |
|  | 6.3.8. | Badanie wody |  |  |
|  | W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008. |  |  |  |
|  | 6.3.9. | Badanie właściwości kruszywa |  |  |
|  | Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa. Właściwości po- |  |  |  |
|  | winny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów |  |  |  |
|  | materiałów i warstwy ulepszonego podłoża |  |  |  |
| 6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy |  |  |  |  |
|  | 6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i |  | pomiarów |  |
|  | Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych |  |  | podaje ta- |
|  | blica 8. |  |  |  |
| Tablica 8. Częstotliwość oraz zakres badań i |  |  | pomiarów wykonanej warstwy z mieszanki związanej |  |
| cementem |  |  |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów |  | Minimalna częstotliwość |  |
|  |  |  | badań i pomiarów |  |
| 1 | Szerokość |  | 10 razy na 1 km |  |
| 2 | Równość podłużna |  | w sposób ciągły planografem albo co | 20 m |
|  |  |  | łatą na każdym pasie ruchu |  |
| 3 | Równość poprzeczna |  | 10 razy na 1 km |  |
| 4 | Spadki poprzeczne*) |  | 10 razy na 1 km |  |
| 5 | Rzędne wysokościowe |  | co 100 m |  |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie*) |  |  |  |
| 7 | Grubość warstwy z mieszanki związanej cemen-w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 |  |  |  |
|  | tem |  |  |  |

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punk-tach głównych łuków poziomych.

6.4.2.	Szerokość warstwy z mieszanki związanej cementem

Szerokość warstwy z mieszanki związanej cementem nie może różnić się od szerokości pro-jektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawężników szerokość warstwy z mieszanki związanej cementem powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskaza-ną w dokumentacji projektowej.

6.4.3.	Równość warstwy z mieszanki związanej cementem

Nierówności warstwy z mieszanki związanej cementem należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04.

Nierówności poprzeczne warstwy z mieszanki związanej cementem należy mierzyć 4-metrową łatą.

Nierówności nie powinny przekraczać:

- 15 mm dla warstwy z mieszanki związanej cementem.

6.4.4.	Spadki poprzeczne warstwy z mieszanki związanej cementem

Spadki poprzeczne warstwy z mieszanki związanej cementem powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5 %.

6.4.5.	Rzędne wysokościowe warstwy z mieszanki związanej cementem

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy z mieszanki związanej cementem a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.4.6.	Ukształtowanie osi warstwy z mieszanki związanej cementem

Oś warstwy z mieszanki związanej cementem w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.

6.4.7.	Grubość warstwy z mieszanki związanej cementem

Grubość warstwy z mieszanki związanej cementem nie może różnić się od grubości projekto-wanej o więcej niż:

- dla warstwy z mieszanki związanej cementem: +10%, -15%.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki związanej cementem

6.5.1.	Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy z mieszanki związanej cementem

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwy z mieszanki związanej cementem stwier-dzi się, że odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Do-puszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakcep-towany przez Inżyniera.

Jeżeli szerokość warstwy z mieszanki związanej cementem jest mniejsza od szerokości pro-jektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wyko-nawca powinien poszerzyć warstwę z mieszanki związanej cementem przez zerwanie war-stwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wyko-na na własny koszt.

6.5.2.	Niewłaściwa grubość warstwy z mieszanki związanej cementem

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona na-prawę warstwy z mieszanki związanej cementem przez zerwanie wykonanej warstwy, usunię-cie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych ro-bót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.	Niewłaściwa wytrzymałość warstwy z mieszanki związanej cementem

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w SST dla poszczególnych rodzajów materiałów i warstwy ulepszonego podłoża to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy z mieszanki związanej cementem.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy z mieszanki związanej cementem obejmuje:

- w przypadku wytwarzania mieszanek związanych cementem w mieszarkach: O prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

O   oznakowanie robót,

O   zakup, dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce

wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych,

  - rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, O pielęgnacja wykonanej warstwy,

O przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

O   utrzymanie warstwy w czasie robót,

O koszt utrzymania czystości na przylegającym terenie, O pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

O   podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

O szystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 13242Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stoso-wanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

- PN-EN 933-1Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarno-wego. Metoda przesiewania

- PN-EN 933-4Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształ-tu ziarn. Wskaźnik kształtu (oryg.)

- PN-EN 933-5Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  procentowej

zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych

- PN-EN 1097-1Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie od-porności na ścieranie (mikro-Deval)

- PN-EN 1097-2Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie (oryg.)

- PN-EN 1097-6Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ozna-czanie gęstości ziarn i nasiąkliwości

- PN-EN 1744-1Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza chemiczna (oryg.)

- PN-EN 1744-3Badania chemicznych właściwości kruszyw Część 3: Przygotowanie wycią-gów przez wymywanie kruszyw

- PN-EN 1367-1Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności (oryg.)

- PN-EN 1367-3Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania

- PN-EN 13286-2Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proktora (oryg.)

- PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 41: Me-toda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoi-wem hydraulicznym

\

- PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 50: Me-toda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym

15 PN-EN 14227-1 PN-EN14227-15

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 1: Mie-

szanki związane cementem

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - Część 15:

Grunty stabilizowane hydraulicznie

- PN-EN 197-1Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cemen-tów powszechnego użytku

- PN-EN 1008Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proce-sów produkcji betonu.

- BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

- BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie

- PN-EN 196-1Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości

- PN-EN 196-3Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości

- PN-EN 196-2Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu

- PN-EN 1097-3Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gę-stości nasypowej i jamistości

- PN-B-04481Grunty budowlane – Badania laboratoryjne

- PN-B-06714-29Kruszywa  mineralne  -  Badania  -  Oznaczanie  zawartości  siarki  metodą

Eschka

10.2.	Inne dokumenty

- WT - 5 2010 Wymagania techniczne, Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajo-wych.