Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ZAKUP I DOSTAWA PIASKU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 2018 - 2019

ZAKUP I DOSTAWA PIASKU
DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

POWIAT  MIECHOWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie

ul. Warszawska 11,  32-200 Miechów

# fax (41) 38- 318- 27,

# tel. (41) 38- 111- 61

1 .WSTĘP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej, zwanej dalej SST, są wymagania dotyczące zakupu i dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg.

Dostawa 4000Mg piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym 2018 - 2019.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorów dostaw.

1.3 Zakres prac objętych SST.

W zakresie prac znajduje się zakup piasku oraz dostawa tego piasku na bazę materiałową - składowisko w Książu Wlk. k.Miechowa.

1.4  Ogólne wymagania dotyczące dostawy.

Dostawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość dostarczanego materiału.

2.MATERIALY

2.1 Jako materiał - piasek 0/2 - objęty niniejszą specyfikacją musi być zgodny z normą PN-EN 13043 i spełniać wymagania zawarte w tablicy 1.

TABLICA ł Wymagania dla piasku do zimowego utrzymania

| Lp. | Właściwości kruszywa | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| I | 2 | 3 |
| 1 | Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6 | Deklarowana przez producenta |
| 2 | Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3 | Deklarowana przez producenta |
| 3 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria | 0/2, GF85 |
| 4 | Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: | f3 |
| 5 | Wskaźnik piaskowy SE wg PN-EN 933-8, co najmniej | 65 |
| 6 | Zanieczyszczenia organiczne wg 1744-1 p.15 | Barwa jaśniejsza od wzorcowej |
| 7 | Zawartość siarki całkowitej wg PN-EN 1744-1 p,11, nie więcej niż | 1% |
| 8 | Zanieczyszczenia obce | nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi jak. np. trawa, szczątki korzeni, konarów itp. |
| 9 | Wilgotność kruszywa, nie więcej niż | 5% |

3. SPRZĘT

3. 1. Wskazane ręczne narzędzia do ręcznego oczyszczenia skrzyni ładunkowej.

4.TRANSPORT

4.1 Materiał	może	być	przewożony	samochodami	samowyładowczymi,

sprawnymi technicznie.

4.2 Dostawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiału po drogach publicznych.

4.3 Ilość i wydajność środków transportu winna gwarantować terminowość

wykonania dostaw.

5.WYKONANIE DOSTAWY

5.1 Dostawy będą odbywać się w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie.

5.2 O przygotowaniu towaru do wysyłki Dostawca ma obowiązek zawiadomić

Odbiorcę z 1-dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.

5.3 Godziny dostaw piasku winny być uzgodnione z Zamawiającym

z uwzględnieniem czasu pracy Zamawiającego jako jednostki administracji samorządowej.

5.4. Piasek Dostawca winien rozładować własnym staraniem w miejscu wskazanym

przez Zamawiającego

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Do każdej partii towaru określonej wezwaniem Zamawiającego powinna być dołączona deklaracja zgodności z warunkami SST wystawiona przez Dostawcę na podstawie własnych badań kontrolnych.

6.2. Odbiorca może dokonać kontroli materiału pobierając jedną próbkę na każde 100 ton dostarczonego piasku. Próbki kontrolne zostaną pobrane zgodnie z normą PN-EN 9321:1999.

6.3 Badania kontrolne wykonywane będą laboratorium wskazanym przez Zamawiającego

na koszt Wykonawcy.

6.4 Badaniu podlega:

- cechy fizyko-chemiczne,

- analiza sitowa.

6.5 Wszystkie badania będą prowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm PN.

6.6 Dostawca ma prawo uczestniczyć przy poborze próbek do badań kontrolnych w

dniu zakończenia danej dostawy. Po tym terminie Zamawiający pobiera próbki

bez udziału Dostawcy.

6.7 Odbiorca w przypadkach spornych lub wątpliwych zleci badanie piasku niezależnemu Laboratorium, a koszty pokryje Dostawca.

6.8 Zamawiający odbiera piasek spełniający wymagania SST.

7.  OBMIAR MATERIAŁU

7.1 Jednostką obmiarowi jest 1 tona materiału.

7.2. Dostawca określa w dokumencie przewozowym tarę pojazdu i masę ładunku.

7.3. Odbierający zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych ważeń pojazdu na wadze atestowanej zlokalizowanej od miejsca rozładunku w odległości 16 km. Koszt dojazdu obciąża Dostawcę.

8.  ODBIÓR DOSTAWY

8.1 Odbiór dokonywany jest zgodnie z warunkami kontraktu po zgłoszeniu dostawy przez Dostawcę.

8.2 Podstawą do oceny wykonanej dostawy są  pomiary w zakresie jakości i ilości określonej niniejszą SST.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Płatność za 1 tonę dostarczonego materiału zgodnego z obmiarem i oceną materiału.

9.2 Obowiązuje cena loko plac składowy .

9.3 Dostawca ma prawo do wystawienia faktury na podstawie protokołu odbioru

dokonanego przez Zamawiającego .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Norma  PN-EN 13043.

10.2 Norma  PN-EN-932-1:1999